Несъемная опалубка из ППС

Это технология быстрого возведения стен из монолитного железобетона с помощью несъемной опалубки из специального твердого самозатухающего пенополистирола. Блоки представляют собой две пластины из специального строительного пенополистирола, соединенные перемычками из того же материала или ПВХ. Блоки практически невесомы и их легко поднимает ребенок. Они имеют полости, которые в процессе строительства армируются и заполняются бетоном. Верхняя и нижняя плоскости элементов системы снабжены специальными замками «ШИП-ПАЗ». Их конструкция позволяет отказаться от применения временных подпорных элементов и идеально выдерживает геометрические размеры стен, обеспечивая герметичность соединений и блокируя вытекание бетона. На внутренних поверхностях все блоки имеют пазы в форме "ласточкин хвост", что обеспечивает надежность сцепления бетона со стенками блока. Можно разрезать блоки ручной пилой по размерам, соответствующим проекту. Опалубка одновременно является идеально ровной поверхностью, готовой под отделку любыми материалами. Отделка крепится либо клеевым соединением с полистиролом, либо механическим креплением в тело бетона. Таким образом, в ходе одной технологической операции возводится монолитная железобетонная стена, имеющая с внутренней и наружной сторон тепло- и звукоизоляционную оболочку, которая полностью исключает образование мостиков холода. Наружный слой утеплителя ограждает и защищает монолитную конструкцию от воздействия внешних факторов окружающей среды, в частности от промерзания, а внутренний слой служит барьером по теплообмену между нагретым воздухом и стенами.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

По своей структуре материал схож со структурой природного материала - как кора пробкового дерева, он состоит из микро гранул. Внешне пенополистирол похож на пенопласт, но отличается по своим физико-механическим свойствам, благодаря которым заслужил особое внимание как утеплитель и как форма для опалубки, которую не распирает бетон. Во время изготовления сырья из него исключают вредные примеси фенола, и добавляют добавки, которые препятствуют горению материала и снижают его привлекательность для грызунов.

Толщина конструкции, (см) :

Серия блока 25МСР – 25 см, из которых 15 см – бетон, 10(5+5) см – пенополистирол;

Серия блока 30- и 35МСР – 30 и 35 см, из которых 15 или 20 см – бетон, 10(5+5)см. и 15(10+5) см. – ППС.

Серия фундамент-блок 35МСРФ – 35 см, из которых 25 см – бетон, 10(5+5) – ППС.

Физ.-мех. хар-ки :

Масса (без отделки)/плотность 		- 280-340 кг/м2

Расход бетона 				- около 0,125-0,14 куб.м на 1 м2

Расход арматуры 			- до 10 кг/м2 (для зданий выше 3-х этажей)

Коэффициент теплопроводности 	- 0,036 Вт/м∙К

Паропроницаемость 			- 0,032 мг/м∙ч∙Па

Влагопоглощение (24 часа, по объему) 	- 0,1%

Акустическая изоляция 			- 46 Дб

Сопротивление теплопередаче 		- более 3,2 м2 К/Вт

Предел огнестойкости 			- II степень, (самозатухающий)